Приложение 1

Спецификация

| № | Наименование | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы прямошовные Ø325х9 из стали 09Г2С класса прочности К50 по ТУ 14-3З-1471, с внутренним антикоррозионным покрытием П-ЭП-585 ГОСТ Р 58346-2019 или аналог, и наружным трёхслойным покрытием 1У по ГОСТ 9.602 или аналог. | 40 000 метров (+20% опцион) | 10 000 м - октябрь 2024 10 000 м - декабрь 2024 20 000 м – февраль 2025 |
| 2 | Трубы прямошовные Ø325х10 из стали 09Г2С класса прочности К50 по ТУ 14-3З-1471, с внутренним антикоррозионным покрытием П-ЭП-585 ГОСТ Р 58346-2019 или аналог, и наружным трёхслойным покрытием 1У по ГОСТ 9.602 или аналог. | 3 000 метров (+20% опцион) | Июль 2024 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ø325х9 из стали 09Г2С класса прочности К50 по ТУ 14-3З-1471 c наружным трёхслойным покрытием 1У по ГОСТ 9.602 или аналог. | 3 200 метров (+20% опцион) | Июль 2024 |
| 4 | Втулки защиты сварного шва по ТУ 1469-021-05608841-2012 для трубопровода Ду325*9 или аналог. | 4200 шт (+20% опцион) | 1 200 шт - октябрь 2024 1 200 шт - декабрь 2024 1 800 шт - февраль2025 |
| 5 | Втулки защиты сварного шва по ТУ 1469-021-05608841-2012 для трубопровода Ду325*10 или аналог. | 350 шт (+20% опцион) | Июль 2024 |

Приложение 2

1. Трубы прямошовные Ø325х9 из стали 09Г2С класса прочности К50 по ТУ 14-3З-1471, с внутренним антикоррозионным покрытием П-ЭП-585 ГОСТ Р 58346-2019 или аналог, и наружным трёхслойным покрытием 1У по ГОСТ 9.602 или аналог.

2. Трубы прямошовные Ø325х10 из стали 09Г2С класса прочности К50 по ТУ 14-3З-1471, с внутренним антикоррозионным покрытием П-ЭП-585 ГОСТ Р 58346-2019 или аналог, и наружным трёхслойным покрытием 1У по ГОСТ 9.602 или аналог.

| № | Наименование требования | Технические характеристики требования | Подтверждение поставщика ДА/НЕТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к хим. составу листового проката и труб. Согласно ГОСТ 19281 (или по согласованию с заказчиком) | Углерод ≤ 0,12 % Кремний 0,5-0,8 % Марганец 1,3-1,7 % Фосфор 0,030 % Сера ≤ 0,035 % Хром ≤ 0,30 % Никель ≤ 0,30 % Медь ≤ 0,30 % Ванадий ≤ 0,12 % |  |
| 2 | Требования к наружному диаметру. | - отклонение в соответствии ТУ 14-ЗР-1471 |  |
| 3 | Требования к толщине стенки | - в соответствии с ГОСТ 19903 |  |
| 4 | Требования к длине труб всего сортамента | 9,0-12,0 м |  |
| 5 | Требования к овальности по телу трубы | - овальность торцов труб в соответствии ГОСТ 20295-85 не должна выводить их размеры за предельные отклонения для труб: Ø325мм -/+ 2,0 мм |  |
| 6 | Требования к кривизне | - не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. |  |
| 7 | Требование к УЗК проката: | - тело трубы и сварное соединение должны пройти 100 % ультразвуковой контроль (УЗК) для выявления несплошностей металла типа расслоений в соответствии с требованиями ми ISO 10893-9, при этом должно быть обеспечено сканирование всей поверхности тела трубы и прикромочных зон со 100% покрытием; |  |
| 8 | Требования к расслоениям: | - выход расслоения любого размера на кромки и торцы листа при визуальном осмотре не допускается; |  |
| 9 | Требования к качеству поверхности: | - качество поверхности основного металла должно соответствовать требованиям ГОСТ 14637 (исключая дефекты, выводящие толщину стенки за предельные отклонения); - допускается проведение дробеметной очистки верхней и (или) нижней поверхности листового проката; - на наружной и внутренней поверхности основного металла и торцах труб не допускается наличие трещин, плен, задиров, закатов, расслоений, открывшихся пузырей-вздутий, вкатанной окалины и неметаллических включений, вмятин любых размеров с механическими повреждениями поверхности металла труб; - на наружной и внутренней поверхности труб допускаются риски и царапины глубиной до 0,2 мм, а также глубиной до 0,4 мм и протяженностью не более 150 мм, при условии, что остающаяся толщина стенки не должна выходить за предельные для нее минусовые значения; |  |
| 10 | Требования к загрязненности: | - загрязненность стали неметаллическими включениями (оксидами и силикатами ОС, ОТ, СХ, СП, СН) не должна превышать 3 балла, сульфидами - не должна превышать 2 балла (по среднему баллу согласно ГОСТ 1778-70 метод Ш4); |  |
| 11 | Требование к микроструктуре металла: | - структура стали должна быть ферритно-перлитная с зернистой формой перлита или иная по согласованию с заказчиком. |  |
| 12 | Требование к полосчатости: | - полосчатость микроструктуры должна быть не выше 2 балла по ГОСТ 5640; |  |
| 13 | Требования к размеру действительно зерна: | - размер действительного зерна не крупнее 8 балла в соответствии с ГОСТ 5639; |  |
| 14 | Требования к давлению гидроиспытания: | - 100% трубы должны выдерживать, без обнаружения течи, внутреннее испытательное гидростатическое давление 17,3 МПа, по ТУ 14-3Р-1471 |  |
| 15 | Требование к фаске: | - все трубы должны поставляться с фаской на обоих концах, при этом угол скоса составляет 25-30 ° (-/+3°) при высоте притупления кромки (2,0±1,0 мм) |  |
| 16 | Требование к величине остаточной подтверждаемой магнитной индукции: | - величина индукции остаточного магнитного поля металла труб не должна превышать 3 мТл (30 Гс). |  |
| 17 | Требование к наружному антикорозионному покрытию: | - должно быть усиленного типа по ГОСТ 9.602 (конструкция №1, трехслойное полимерное покрытие) или аналог. Неизолированные концы труб должны быть нанесено защитное покрытие от атмосферной коррозии. |  |
| 18 | Требование к внутреннему антикорозионному покрытию: | Внутреннее покрытие поверхности стальных труб и соединительных деталей должно быть предназначено для нефтепромысловых трубопроводов и соответствовать требованиям ГОСТ 58346-2019 или аналог. Внутреннее покрытие должно быть: - двухслойное, антикоррозионное с температурой длительной эксплуатации от +60 до +80 оС; - толщина не менее 350 мкм; - гладкое однотонное покрытие; - допустимое количество включений – не более 2 шт на 1 дм2 и размером включения не более 1мм; - антикоррозионное покрытие должно наноситься на металлическую поверхность, прошедшую абразивную очистку и имеющую заданную чистоту, и глубину профиля шероховатости согласно ТУ завода изготовителя; - изолированная поверхность должна быть гладкой, ровной, не должна иметь пропусков, подтеков, пузырей, оголений, вздутий, отслоений, гофр, складок, механических повреждений, ухудшающих качество нанесенного покрытия; - диэлектрическая сплошность покрытия: отсутствие электрического пробоя при напряжении 5,0 В/мкм; |  |
| 19 | Требование к механическим свойствам | - механические свойства труб в состоянии поставки должны соответствовать требованиям ТУ 14-3Р-1471, класс прочности 50 |  |
| 20 | Свойства шва | - механические свойства шва и околошовной зоны должны быть не хуже механических свойств основного металла. |  |
| 21 | Требование к наружному грату | -наружный грат должен быть удален, высота остатка наружного грата не должна превышать 1 мм. |  |
| 22 | Требование к внутреннему грату | - внутренний грат должен быть удален, высота остатка внутреннего грата не более 0,3 мм. |  |
| 23 | Требование к определению массы трубы: | - трубы должны поставляться по теоретической массе, согласно ГОСТ 10704-91 |  |
| 24 | Требование к содержанию сертификата: | - каждая партия должна сопровождаться сертификатом с указанием дополнительной информации по каждому пакету (количество труб, шт.; фактический метраж, м; теоретическая масса труб, кг, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 10692. |  |
| 25 | Требование к маркировке трубы: | на наружной поверхности труб должно быть нанесено: -товарный знак завода-изготовителя; -наружный диаметр трубы, мм; -толщина стенки трубы, мм; -марка стали; - класс прочности; -номер партии; -номер плавки; -номер трубы; -масса нетто. |  |
| 26 | Требование к ориентации маркировки: | - все знаки маркировки должны быть нанесены на поверхности трубы в осевом направлении. |  |

*  Технические требования, не указанные в таблице принимать по ТУ 14-ЗР-1471 класс прочности К50.

Приложение 3

1. Трубы прямошовные Ø325х9 из стали 09Г2С класса прочности К50 по ТУ 14-3З-1471

| № | Наименование требования | Технические характеристики требования | Подтверждение поставщика ДА/НЕТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к хим. составу листового проката и труб. Согласно ГОСТ 19281 (или по согласованию с заказчиком) | Углерод ≤ 0,12 % Кремний 0,5-0,8 % Марганец 1,3-1,7 % Фосфор 0,030 % Сера ≤ 0,035 % Хром ≤ 0,30 % Никель ≤ 0,30 % Медь ≤ 0,30 % Ванадий ≤ 0,12 % |  |
| 2 | Требования к наружному диаметру. | - отклонение в соответствии ТУ 14-ЗР-1471 |  |
| 3 | Требования к толщине стенки | - в соответствии с ГОСТ 19903 |  |
| 4 | Требования к длине труб всего сортамента | 9,0-12,0 м |  |
| 5 | Требования к овальности по телу трубы | - овальность торцов труб в соответствии ГОСТ 20295-85 не должна выводить их размеры за предельные отклонения для труб: Ø325мм -/+ 2,0 мм |  |
| 6 | Требования к кривизне | - не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. |  |
| 7 | Требование к УЗК проката: | - тело трубы и сварное соединение должны пройти 100 % ультразвуковой контроль (УЗК) для выявления несплошностей металла типа расслоений в соответствии с требованиями ми ISO 10893-9, при этом должно быть обеспечено сканирование всей поверхности тела трубы и прикромочных зон со 100% покрытием; |  |
| 8 | Требования к расслоениям: | - выход расслоения любого размера на кромки и торцы листа при визуальном осмотре не допускается; |  |
| 9 | Требования к качеству поверхности: | - качество поверхности основного металла должно соответствовать требованиям ГОСТ 14637 (исключая дефекты, выводящие толщину стенки за предельные отклонения); - допускается проведение дробеметной очистки верхней и (или) нижней поверхности листового проката; - на наружной и внутренней поверхности основного металла и торцах труб не допускается наличие трещин, плен, задиров, закатов, расслоений, открывшихся пузырей-вздутий, вкатанной окалины и неметаллических включений, вмятин любых размеров с механическими повреждениями поверхности металла труб; - на наружной и внутренней поверхности труб допускаются риски и царапины глубиной до 0,2 мм, а также глубиной до 0,4 мм и протяженностью не более 150 мм, при условии, что остающаяся толщина стенки не должна выходить за предельные для нее минусовые значения; |  |
| 10 | Требования к загрязненности: | - загрязненность стали неметаллическими включениями (оксидами и силикатами ОС, ОТ, СХ, СП, СН) не должна превышать 3 балла, сульфидами - не должна превышать 2 балла (по среднему баллу согласно ГОСТ 1778-70 метод Ш4); |  |
| 11 | Требование к микроструктуре металла: | - структура стали должна быть ферритно-перлитная с зернистой формой перлита или иная по согласованию с заказчиком. |  |
| 12 | Требование к полосчатости: | - полосчатость микроструктуры должна быть не выше 2 балла по ГОСТ 5640; |  |
| 13 | Требования к размеру действительно зерна: | - размер действительного зерна не крупнее 8 балла в соответствии с ГОСТ 5639; |  |
| 14 | Требования к давлению гидроиспытания: | - 100% трубы должны выдерживать, без обнаружения течи, внутреннее испытательное гидростатическое давление 17,3 МПа, по ТУ 14-3Р-1471 |  |
| 15 | Требование к фаске: | - все трубы должны поставляться с фаской на обоих концах, при этом угол скоса составляет 25-30 ° (-/+3°) при высоте притупления кромки (2,0±1,0 мм) |  |
| 16 | Требование к величине остаточной подтверждаемой магнитной индукции: | - величина индукции остаточного магнитного поля металла труб не должна превышать 3 мТл (30 Гс). |  |
| 17 | Требование к наружному антикорозионному покрытию: | - должно быть усиленного типа по ГОСТ 9.602 (конструкция №1, трехслойное полимерное покрытие) или аналог. Неизолированные концы труб должны быть нанесено защитное покрытие от атмосферной коррозии. |  |
| 18 | Требование к механическим свойствам | - механические свойства труб в состоянии поставки должны соответствовать требованиям ТУ 14-3Р-1471, класс прочности 50 |  |
| 19 | Свойства шва | - механические свойства шва и околошовной зоны должны быть не хуже механических свойств основного металла. |  |
| 20 | Требование к наружному грату | -наружный грат должен быть удален, высота остатка наружного грата не должна превышать 1 мм. |  |
| 21 | Требование к внутреннему грату | - внутренний грат должен быть удален, высота остатка внутреннего грата не более 0,3 мм. |  |
| 22 | Требование к определению массы трубы: | - трубы должны поставляться по теоретической массе, согласно ГОСТ 10704-91 |  |
| 23 | Требование к содержанию сертификата: | - каждая партия должна сопровождаться сертификатом с указанием дополнительной информации по каждому пакету (количество труб, шт.; фактический метраж, м; теоретическая масса труб, кг, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 10692. |  |
| 24 | Требование к маркировке трубы: | на наружной поверхности труб должно быть нанесено: -товарный знак завода-изготовителя; -наружный диаметр трубы, мм; -толщина стенки трубы, мм; -марка стали; - класс прочности; -номер партии; -номер плавки; -номер трубы; -масса нетто. |  |
| 25 | Требование к ориентации маркировки: | - все знаки маркировки должны быть нанесены на поверхности трубы в осевом направлении. |  |

*  Технические требования, не указанные в таблице принимать по ТУ 14-ЗР-1471 класс прочности К50.

Приложение 4

1. Втулки защиты сварного шва по ТУ 24.20.13-003-14868127-2021 для трубопровода Ду325*9 или аналог.

2. Втулки защиты сварного шва по ТУ 24.20.13-003-14868127-2021 для трубопровода Ду325*10 или аналог.

| № | Наименование требования | Технические характеристики требования | Подтверждение поставщика ДА/НЕТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение | втулки предназначены для защиты внутренней поверхности металла сварных швов от коррозионного воздействия транспортируемой среды. |  |
| 1 | Втулки защиты сварного шва согласно ТУ 1469-021-05608841-2012 | - для п.1 втулки должны подходить под трубопроводы Ду325*9; - для п.2 втулки должны подходить под трубопроводы Ду325*10; |  |
| 2 | Требования к монтажу | - процесс монтажа втулок в трубу должен предусматривать климатические условия работы до -45 С в районах крайнего севера. Поставщик должен предоставить инструкцию по монтажу втулок и мероприятия обеспечивающие выполнение работ в районах крайнего севера (температуры окружающего воздуха до -45 С) |  |
| 3 | Материал уплотнения втулки, тип втулки | термоактивный, терморасширяющий материал, (или аналог) |  |
| 4 | Наличие центрующей кольцевой манжеты | на обоих концах втулки должны быть предусмотрены манжеты (уплотнительные кольца) |  |
| 5 | Материал втулки | нержавеющая сталь 08(12)Х18Н10Т по ГОСТ 5632 (или аналог) |  |
| 6 | Центраторы, упоры. | втулка должна иметь центраторы (упоры) для равномерного позиционирования в стыке трубопроводов и центровки. |  |
| 7 | Герметичность втулки сварного соединения | Защитные втулки должны ограничивать проникновение транспортируемой среды к металлу сварного шва в течение гарантированного периода эксплуатации. |  |
| 8 | Температура эксплуатации | От -45 С до + 80 гр. |  |
| 9 | Требования к овальности и диаметру | Допустимые отклонения от формы и размеров втулки должны соответствовать требованиям конструкторской документации, плотно (с натягом) вставляться в трубопровод. |  |
| 10 | Длина втулки | Длина втулки должна быть не менее 150мм и обеспечивать нахлёст на внутреннее покрытие трубы, перекрывать незащищённый участок металла. |  |