Приложение 1

к приглашению  на закупку                         №11-02/774 от 07.11.2025 г.

Кальций хлористый

Применение: для приготовления водной минерализованной фазы раствора на углеводородной основе

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Гранулы от белого до светло-серого цвета |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,5 |
| Плотность 38 %-ного (по товарной форме) водного раствора при 20 °С, г/см3, не менее | 1,36 |

*допускаются незначительные отклонения значений параметров, не ухудшающие качество продукции, по согласованию с Покупателем.

Нитрат кальция

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Белые гранулы |
| Массовая доля нитрата кальция, не менее | 96 % |
| Массовая доля воды, не более | 3 % |
| Массовая доля аммонийного азота, не более | 0,3 % * |
| Нерастворимый остаток, не более | 0,1 % |
| Гранулометрический состав |  |
| Массовая доля гранул размером: |  |
| менее 1 мм, не более | 10 % |
| от 1 до 4 мм, не менее | 90 % |
| менее 6 мм | 100% |
| Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см²), не менее | 2,0 (20) |
| Рассыпчатость | 100 % |

*по согласованию с потребителем массовая доля аммонийного азота в пересчете на азот может быть не более 0,1 %.